정밀재조사 조사대상 왕릉 목록

연도	대상 왕릉 (조성 연도)	기존 손상 등급	선정사유	석조물 수량
2026년 (3건 226점)	구리 동구릉 건원릉 (1408년)	심함 (3.6)	대표 왕릉, '20년 최초 보존처리 후 영향평가 필요	194
	영월 장릉 (1698년)	심함 (3.5)	보존처리 예정지 및 숲속 입지 특성 반영	16
	남양주 사릉 (1698년)	심함 (3.1)	손상 등급 현행화 필요	16
2027년 (4건 424점)	서울 태릉 (1565년)	심함 (3.4)	'25년 보존처리에 따른 사후 모니터링 실시	144
	고양 서오릉 명릉 (1757년)	보통 (2.4)	보존처리 이력 없음, 담홍색 화강암 재질 특성 연구	149
	고양 서삼릉 희릉 (1537년)	심함 (3.5)	손상 등급 현행화 필요	72
	구리 동구릉 혜릉 (1722년)	미약 (2.0)	손상 등급 현행화 필요	59
2028년 (3건 257점)	서울 선정릉 정릉 (1562년)	보통 (2.4)	도심형 입지에 따른 손상 영향 분석	144
	화성 융건릉 건릉 (1821년)	미약 (2.0)	양호한 석재 표준 데이터 확보	60
	김포 장릉 (1632년)	보통 (2.1)	손상 등급 현행화 필요	53